无锡市惠山区直接接触食品的材料（塑料）产品质量监督抽查

实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于无锡市惠山区直接接触食品的材料（塑料）产品质量监督抽查检验。本细则规定此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则。

2.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取数量见下表。

表1抽样数量表
	序号
	产品品种
	抽样数量

	1
	卷膜类
	3卷（每卷膜外层除去至少2 m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取 2.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。

	2
	袋类
	100个，其中70个作为检样，30个作为备样，若包装袋长或宽不足150mm的，则需提供未裁切的包装薄膜（宽度200mm以上）2.5m2，并以管芯卷轴小心卷好后封样。

	3
	片材类
	3卷，宽度应在200mm以上，每卷去掉2层后取两份2.5m2，并平分为两份，其中1份作为检样，1份作为备样。

	4
	编织袋
	15条，其中10条作为检样，5条作为备样。

	5
	聚烯烃注塑包桶、软塑折叠包装容器、聚碳酸酯（PC）饮用水罐
	14 个，其中 10 个作为检样，4 个

作为备样。


	6
	聚酯（PET）无汽饮料瓶、双层口杯、塑料饮水口杯、塑料保鲜盒、塑料瓶、塑料瓶坯
	40个，其中30个作为检样，10个作为备样。

	7
	塑料防盗瓶盖、组合式防伪瓶盖、特定塑料瓶盖
	80个，其中60个作为检样，20个作为备样。

	8
	塑料菜板
	20块，其中15块作为检样，5块作为备样。

	9
	塑料一次性餐饮具、饮用吸管、特定工具及塑料件
	100个，其中60个作为检样，40个作为备样。

	10
	可重复使用塑料餐饮
	40个，其中30个作为检样，10个作为备样。


3.检验依据

表2 直接接触食品的材料（塑料）产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023

GB 4806.13-2023

	2
	总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物）
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52-2021

	6
	脱色试验（限添加着色剂产品）
	GB 31604.7-2023

	7
	特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量等理化指标（根据具体材质确定）
	GB 31604.21-2025

GB 31604.44-2016

GB 31604.12-2016

GB 31604.16-2016

	8
	邻苯类增塑剂迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.30-2025

	9
	溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量（限复合材料产品）
	GB/T 10004-2008


4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》

GB 9685-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格; 检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

